Université Sultan Moulay Slimane					Année Universitaire 2019/2020

Faculté Polydisciplinaire Khouribga

Examen de Défaut & Diffusion- Master-S1

Durée : 1h30

### Exercice 1

Pour les petites valeurs de X, la fonction Erreur (erf) peut être approchée comme erf (X)~X. Supposons qu'une couche de silicium est exposée à la vapeur d'aluminium à 1300 ° C et que l'aluminium commence à diffuser dans le silicium. Combien de temps cela prendra-t-il pour que la concentration d’Al à un point situé à 0.01 cm sous la surface soit 0.35 de celle à la surface? (D1300 ° C = 10–10 cm2 / s.)

### Exercice 2

On considère le modèle de diffusion à cinq fréquences (voir figure). Sachant que le facteur de corrélation f dans le cas de l’autodiffusion lacunaire est déterminé par

Où  avec Pretour est la probabilité d’un saut inverse immédiatement après le premier saut,

- Préciser le sens physique de chaque fréquence,

- Calculer le facteur de corrélation f2D dans le cas d’une diffusion supposée à deux dimensions

- Calculer le facteur de corrélation fcfc dans le cas d’une diffusion dans un réseau cfc

- Calculer le facteur de corrélation fcc dans le cas d’une diffusion dans un réseau cc

### Exercice 3

On souhaite diffuser l'In dans du silicium pur de telle sorte que la concentration d'In à une profondeur

de 3 x 10–4 cm de la surface correspondra à la moitié de la concentration en surface. Combien de temps le silicium doit être en contact avec In à 1600K afin d'accomplir cette diffusion? (Diffusion de In dans Si D = 8 x 10–12 cm2 / s)

### Exercice 4

La diffusion de Au dans Pb fait intervenir les défauts interstitiels et substitutionnels. Le mécanisme de diffusion est alors un mécanisme hybride qui implique l’échange entre le soluté en interstitiel et en substitutionnel faisant intervenir les lacunes.

- Ecrire les équations de réaction diffusion de ce mécanisme en donnant la définition de chaque paramètre utilisé et en donnant la signification physique des différents termes dans chacune des équations.

- Montrer que dans le cas où l’équilibre entre les trois défauts est établi, on peut remplacer le système des équations de réaction diffusion par une seule équation de diffusion (2nd loi de Fick) avec un coefficient de diffusion équivalent qu’il faudra préciser.

### Exercice 5

Lors de l’étude de la diffusion du Co dans Nb à partir de la surface, on trouve des profils en deux stades comme l’exemple montré sur la figure obtenu après 10.3 jours de recuit à 1422 K. Lorsque l’on détermine le coefficient de diffusion total on trouve qu’il est plusieurs ordres de grandeurs plus grand que celui de l’autodiffusion et très inférieur à celui d’un mécanisme interstitiel pur.

- Interprétez ce résultat et dites si l’on peut attribuer les stades à un ou plusieurs mécanismes. Justifiez.

- Montrez qu’il serait possible de déterminer le coefficient de diffusion des lacunes et des interstitiels dans Nb en exploitant les profils de diffusion et en connaissant les concentrations à l’équilibre des interstitiels et des lacunes .

On donne :

1 calorie = 4.1840 joule ; 1 eV = 1.6021773e-19 joule

kB=1.380 10-23J. K-1. ; R=8.314 J.mol-1.K-1

Fonction Erreur